修正確認報告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接合金物 | 修正指示 | 修正内容 | 結果 |
| 13-07L | 2018-11-20 | 脚長不足:GWG | 合格(製品) |
| 15-17L | 2018-11-20 | カット状:GWG | 合格(製品) |
| 15-22L | 2018-11-20 | 境界部不整:G | 合格(製品) |
| 16-03L | 2018-11-20 | ビード不整:GWG | 合格(製品) |
| 16-05R | 2018-11-20 | カット状:GWG | 合格(製品) |
| 16-08R | 2018-11-20 | 境界部不整:G | 合格(製品) |
| 18-22R | 2018-11-20 | 境界部不整:G | 合格(製品) |
| 19-11R | 2018-11-20 | ビード不整:G | 合格(製品) |
| 20-02R | 2018-11-20 | 母材きず:G | 合格(製品) |
| 20-23R | 2018-11-20 | 境界部不整:G | 合格(製品) |
| 21-08R | 2018-11-20 | カット状:GWG | 合格(製品) |
| 21-18R | 2018-11-20 | カット状:GWG | 合格(製品) |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 13-07L　脚長不足:GWG |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 15-17L　カット状:GWG |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 15-22L　境界部不整:G |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 16-03L　ビード不整:GWG |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 16-05R　カット状:GWG |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 16-08R　境界部不整:G |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 18-22R　境界部不整:G |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 19-11R　ビード不整:G |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 20-02R　母材きず:G |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 20-23R　境界部不整:G |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 21-08R　カット状:GWG |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 21-08R　カット状:GWG |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 21-18R　カット状:GWG |